科研项目简介登记表

| 项目名称 | 油田降粘剂聚天冬氨酸的应用研究 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 冷一欣 | 职称 | 教授 |
| 联系方式 | 013951216689，lengyixin@em.jpu.edu.cn |
| 主要内容简介： |
| 聚天冬氨酸（Polyaspartic acid，PASP）是近几年来在全球销量日增的绿色化学品，它是一种带有羧酸侧链的聚氨基酸，可完全生物降解，对环境友好。 研究表明，PASP作为降粘剂用量很少，有些情况下，用量仅在0.1%以内，降粘效果就很好。 (1) 不同相对分子质量的PASP在不同类型基浆中的降粘效果有明显区别。在膨润土基浆中，PASP-22降粘效果最佳，加量为0.5%时，降切率、降粘率分别可达72.7%、71.8%；在淡水基浆中，PASP-22降粘效果最佳，加量为0.04%时，降切率、降粘率分别可达69.7%、67.9%；在钙质基浆中，PASP-4降粘效果最佳，加量为0.6%时，降切率、降粘率分别可达85.4%、80.0%，优于FCLS。 (2) PASP适用的pH值范围很宽，且在中性条件下降粘效果很好。 (3) 在江苏油田纪12井的井浆中，PASP-22用量为0.1%时，表现出较好的降粘效果，经过120℃、16h老化后，井浆不增稠，降切率和降粘率分别可达86.4%、82.0%，略优于FCLS。实验数据表明PASP具有较强的抗温能力，是一种值得推广的绿色降粘剂。 |
| 主要设备： |
| 技术经济指标： |