科研项目简介登记表

| 项目名称 | 分散染料无助剂免水洗染色技术 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 纪俊玲 | 职称 | 高工 |
| 联系方式 | MT：13606118269 E-mail:jijunling@vip.163.com |
| 主要内容简介： |
| 采用的“分散染料无助剂免水洗染色技术”是利用微胶囊技术开发的环境友好型染色新技术，使用微胶囊化分散染料和染料萃取装置，对传统的高温高压染色工艺和设备实施改造，可使涤纶染整用水单耗下降70%左右，热能消耗降低1/3左右，废水的CODCr比传统染色降低70%，废水简单过滤可以循环再利用，进而达到清洁生产的目的。该项技术被国家环保总局列入国家先进污染防治示范技术名录(2007 年度) （涤纶织物的无助剂免水洗清洁染色工艺）。 |
| 主要设备： |
| 原有的高温高压染色机+染料萃取装置 |
| 技术经济指标： |
| ①节水：节水70%以上。常规染色方法每染1吨涤纶织物，用于染色的水为10－20吨，用于染色后水洗的水约为80－120吨，总共耗水在90－140吨之间。微胶囊分散染料染色后无须水洗，染1吨涤纶织物可节约80－120吨水洗用水，染色后的水还可循环使用或用于前处理。 ②节能：每染1吨涤纶织物，可节约水洗中的加热能耗约相当于430公斤标准煤。 ③减少污染：染色后的水经简单处理可直接排放或循环使用，且没有在水洗过程中产生的大量污水。 ④节约助剂：常规商品分散染料中含助剂40～60%，传统染色过程中还要使用大量分散剂、匀染剂、还原剂、皂洗剂等助剂。 ⑤可在传统的高温高压染色机上实施，只需对设备进行简单改造，所需费用低。 |